连续保温板材系统料

HDPOL 1077/HDISO 2049

HDPOL 1077是一种多元醇混合物，按照比例与异氰酸酯HDISO 2049混合后发生反应，生成阻燃硬质聚氨酯泡沫，阻燃性可达B2级。该系统是为连续性层压板材生产工艺而设定的，

典型的物理和化学性质：

外观：						淡棕色液体

粘度，25℃,mPa.s：		610±150

比重，25℃：				1.12

储存须知：

吸湿性强，应将盛装容器妥善封盖，以免水分进入。建议储存在阴凉区域，避免直射阳光和雨淋，并与异氰酸酯分开存放。

在室温（10-30℃左右）情况下，其储存期为3个月。

典型配比：

重量份数

HDPOL 1077							100

HDISO 2049							132

反应特征时间（实验室手工发泡测试结果）：

乳白时间（秒）：						12±3

拉丝时间（秒）：						58±5

自由发泡芯密度（千克/立方米）：		34

建议的加工工艺：

温度：使用前应把原料温度调节到20-25℃，以确保其反应活性和粘度适合加工过程。

本品用前应使用桶式搅拌器搅拌至少15分钟，或使用高剪切搅拌器搅拌5至10分钟以确保组份均一。

发泡机类型：高压机、建议的混合压力为130-150巴。

包装

HDPOL 1077包装200或220公斤铁皮桶,HDISO 2049包装225或250公斤铁皮桶。