产品说明书

HDPOL-1088/HDISO-2055

微孔聚氨酯弹性体原液

HDPOL-1088/HDISO-2055

HDPOL-1088是一种多元醇组合料，与异氰酸酯HDISO-2055反应生成微孔聚氨酯弹性体，可用于制作高铁无砟轨道扣件的缓冲垫板和其它受动态作用力的场合。

产品特性

硬度（Shore A） ：   	67-72

整体密度（kg/m3）:   	770-830

拉伸强度（MPa）:     	>4

断裂延伸率（%）：     	>200

静刚度：            	20-24

动静比：            	<1.35

电 阻:             	2×109Ω

疲  劳  测 试  ： 300万次压缩疲劳后，放置24小时，

静刚度变化量:  <12%

耐 低 温：	用氮气将样块冷却至-70℃2小时，取出1-2分钟内冲击						不脆

使用说明

成型条件:将物料温度控制在35-40℃，模具温度控制在50℃左右。

加工参数(物料温度为40℃)：

乳白时间（CT）: 13-16s

脱粘时间（TFT）: 65-70s

成型工艺：  将HDPOL-1088与HDISO-2055按质量比100：41注射到模具中，6min后即可脱模。

包装及存放

保质期6个月， 20kg铁皮桶包装。

在常温、通风干燥的仓库贮存，防止暴晒。

上海鸿得聚氨酯有限公司                         地址：上海市沪南路3736弄8号

电话: 15000649614(杜先生) 021-68131728                     传真: 021-68131728