产品说明书

HDPOL-9005 / HDISO-2031

印刷胶辊系统料

HDP-9005是一种特种多元醇，与固化剂HDISO-2031反应可以生成耐溶剂的聚氨酯弹性体，用于制备印刷胶辊及其它耐溶剂制件。HDR-3001为调剂硬度的软化剂。HDP-9005/HDISO-2031/HDR-3001组成的系统料可以制备硬度在0-50(ShoreA )的耐溶剂胶辊。

加工工艺

将HDP-9005与HDR-3001按计量加入脱气釜内，在90-100℃,-0.095MPa真空以下脱气约1小时后，将固化剂HDISO-2031加入，边搅拌边脱气约3-5分钟后，倒入模具中，在烤箱中120℃烘烤13-15小时即可。

以硬度ShoreA 40 的胶辊为例，其配比为：

HDP-9005 ： 100

HDISO-2031：13

HDR-3001：  20

包装及存放

保质期6个月， 20kg铁皮桶包装。

在常温、通风干燥的仓库贮存，防止暴晒。

上海鸿得聚氨酯有限公司                地址：上海市沪南路3736弄8号

电话: 15000649614(杜先生) 021-68131728            传真: 021-68131728