产品说明书

HDPOL-3002/HDISO-2073

聚氨酯凝胶原液HDPOL-3002

HDPOL-3002是一种多元醇组合料，与异氰酸酯HDISO-2073反应生成聚氨酯凝胶，可用于制造高舒适度产品

产品特性

操作简单，使用方便

使用说明

成型条件：  将物料温度控制在60-70℃，混合脱除空气后浇入模具中。3min成型。

成型工艺：  将HDPOL-3001与HDISO-2073按质量比100：52注射到模具中，3min后即可脱模。

包装及存放

保质期6个月，包装200kg或20kg铁皮桶。

在常温、通风干燥的仓库贮存，防止暴晒。

上海鸿得聚氨酯有限公司                地址：上海市沪南路3736弄8号

电话: 15000649614(杜先生)021-68131728             传真: 	021-68131728