产品说明书

HDPOL-1001FW,HDISO-1005

双组分聚氨酯胶粘剂HDPOL-1001FW  HDISO-1005

本系统属于标准双组分液体聚氨酯胶粘剂。无毒、无味、无溶剂、无腐蚀、不污染环境。据有粘结强度高、稳定性好、操作简单等特点，可用于金属、木材、橡胶、玻璃等材质之间的粘结，特别适用于铝蜂窝材料的粘结。

产品特性：

性能          HDPOL-1001FW  	 HDISO-1005	  混合后

外观          	  灰色粘稠		   棕色

比重g/cm3          	 1.4          1.2

粘度，mPa.s@25℃    66000			   220

Pot life(分钟)                       	 	 80(25℃)

储存时间      	原包装下6个月   原包装下6个月

质量配比             100      		 16

胶层性能

硬度		拉伸强度    撕裂强度     典型剪切强度

(shore d)    (Mpa)         (N/mm)         (铝-铝) (Mpa)

胶层		70			   13			    60		          >12

使用说明

- 预处理

粘结处的强度和耐久性取决于对被粘结面的适当处理。粘结面至少应该用去油污的清洗剂如丙酮、三氯乙烯或其他清洗剂清洗，以除去所有的油渍、污渍和灰尘。通过机械打磨、喷砂或化学腐蚀已清洗的表面，可以获得强度最高、耐久性最好的粘结件。

- 胶粘剂应用工艺

HDPOL-1001FW和HDISO-1005的混合物可以用涂胶器或滚筒涂到已经处理且干燥的粘合面上。通常0.05-0.10mm厚的胶粘层即可赋予粘结处以最大的搭接剪切强度。粘结部分在所规定的试用期内用胶粘剂涂抹后应立即拼合并夹住。在粘结部位施用均匀接触压力将保证得到最佳粘结强度。

加压时间    20分钟（70℃）     2小时（常温）

白料与黑料应混合至颜色均匀的混合体后再使用。

- 注意事项

聚氨酯能吸收空气中的水汽并与之反应，造成凝胶、结皮和发泡。为了最大限度地减少未混合的和已混合的产品在空气中暴露的时间，粘合面应在涂胶后尽快闭合。

上海鸿得聚氨酯有限公司                地址：上海市沪南路3736弄8号

电话:15000649614(杜) 021-68131728             传真: 021-68131728