产品说明书

HDISO-2301

改性异氰酸酯HDISO-2301

HDISO-2301是一种二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）的改性体，可用于生产冷熟化高回弹（HR）聚氨酯软质泡沫。特别适用于家具﹑汽车行业。

产品特性：

性能                     HDISO-2301

外观                     棕褐色液体

比重                        1.19

粘度，mPa.s@25℃              135

官能度                       2.2

NCO 含量, wt%                 26.1

闪点，℃                     >150

使用说明

HDISO-2301在室温下（20-30℃）具有适宜的粘度和稳定性。应避免将其放置在过低或过高温度以及潮湿的环境下。

如果温度低于10℃，HDISO-2301会发生结晶。使用前应快速将其加热至70-80℃下使其熔化。然后充分搅匀，待冷却后再使用。

有关HDISO-2301的安全注意事项，应阅读本公司关于该产品的安全说明。

包装及存放

保质期6个月，包装200kg或20kg铁皮桶。

在常温、通风干燥的仓库贮存，防止暴晒和潮湿。

上海鸿得聚氨酯有限公司                地址：上海市沪南路3736弄8号

电话: 15000649614(杜先生)021-68131728            传真: 021-68131728