产品说明书

HDPOL-1037/ HDISO-2071

自结皮聚氨酯泡沫体原液HDPOL-1037

HDPOL-1037是一种多元醇组合料，与异氰酸酯HDISO-2071反应生成自结皮聚氨酯泡沫体，可用于汽车方向盘包皮，自行车鞍座，座椅扶手，玩具等的制作。

产品特性

原料操作范围宽，加工方便；由其制得的泡沫体的硬度可根据配比在一定范围内调节。

性能如下（实测数据）：

硬度（Shore A） ：   50-65

整体密度（kg/m3）:   300-350

使用说明

成型条件：  将物料温度控制在20-25℃，模具温度控制在40℃左右。

加工参数(物料温度为20-25℃)：

乳白时间（CT）: 13-16s

脱粘时间（TFT）: 65-70s

成型工艺：	将HDPOL-1037与HDISO-2071按质量比100：46注射到模具中，5min后即可脱模。

包装及存放

保质期6个月，包装200kg或20kg铁皮桶。

在常温、通风干燥的仓库贮存，防止暴晒。

上海鸿得聚氨酯有限公司                地址：上海市沪南路3736弄8号

电话: 15000649614(杜先生)021-68131728   传真: 021-68131728